Описание  дорожной краски «Highway».

Сертифицированная дорожная краска выпускается под торговой маркой «Highway».

Производство краски для дорожной разметки соответствует ГОСТ Р 52575-2006.

Краска для дорог  с повышенной степенью износостойкости, производится различных цветов (белая, желтая, оранжевая, черная, красная).

Краска для дорог предназначена для разметки дорожных асфальтобетонных и цементобетонных покрытий методом воздушного и безвоздушного распыления

Дорожная краска создает очень прочную, грязеотталкивающую, износостойкую поверхность по своим свойствам похожую на пластик.

Благодаря  импортным материалам и новейшим технологиям наша краска не выпадает в осадок и обладает  уникальной степенью износостойкости

(более 4500 проходов шипованных колес до истирания),

высокой степенью белизны,  эластичностью и морозостойкостью, сохраняя при этом великолепную степень адгезии к поверхности

Краска для дорог имеет  минимальное время  высыхания, что немаловажно при производстве дорожно-разметочных работ на улицах и дорогах с повышенной интенсивностью движения автотранспортных средств.

Основные технические характеристики

| Определяемый показатель | Метод испытания | Значения показателей | Требования ГОСТ Р 52575-2006 , ДНТ МО-019/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность свеженанесенного разметочного материала, г/см3 | ГОСТ 28513-90 | 1,64 | Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006. |
| Плотность высохшего разметочного материала, г/см3* | ДНТ МО-019/2008 «Требования к качеству работ по устройству горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог и улиц Московской области | 2,25 | Не нормируется. |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | ГОСТ 17537-72 | 83,7 | Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006 |
| Коэффициент яркости при определенном расходе разметочного материала** | ГОСТ Р 51256-99 | 88 | Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006. Соответствует требованиям ДНТ МО-019/2008 для красок, применяемых для предварительной и постоянной разметки на группе дорог по содержанию 1СН, 1С |
| Число проходов колес до истирания разметочного материала, со сточенными шипами (Имитация всесезонной резины) ** | ДНТ МО-019/2008 «Требования к качеству работ по устройству горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог и улиц Московской области | 4125 | Соответствует требованиям ДНТ МО-019/2008 для красок, применяемых для постоянной разметки на группе дорог по содержанию 2Н,2,3Н,3А, и для красок применяемой для предварительной разметки на группе дорог по содержанию 1СН,1С. |
| Время высыхания до ст.3 при 20ºС, мин | ГОСТ 19007-73 | 15 | Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006. Соответствует требованиям ДНТ МО-019/2008 для красок, применяемых для постоянной разметки на группе дорог по содержанию 1СН, 1С |
| Время высыхания до ст.3 при 5 ºС, мин | ДНТ МО-019/2008«Требования к качеству работ по устройству горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог и улиц Московской области» | 20 | Соответствует требованиям ДНТ МО-019/2008 для красок, применяемых для предварительной разметки на группы дорог по содержанию 1Н, 1 |
| Адгезия к стеклу, при 20 ºС, усл.балл | ГОСТ 15140-78 | 2 | Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006. Соответствует требованиям ДНТ МО-019/2008 для красок, применяемых для постоянной разметки на группе дорог по содержанию 1СН, 1С |
| Координаты цветности | ГОСТ Р 51256-99 | X 0,318 Y 0,336 | Соответствует требованиям ГОСТ 52575-2006 |
| Стойкость к статическому воздействию воды, ч | ГОСТ 9.403-80 | выдерживает | Соответствует требованиям ГОСТ 52575-2006 Соответствует требованиям ДНТ МО-019/2008 для красок, применяемых для предварительной и постоянной разметки |
| Стойкость к статическому воздействию 3% раствора хлорида натрия, ч | ГОСТ 9.403-80 | выдерживает | Соответствует требованиям ГОСТ 52575-2006 Соответствует требованиям ДНТ МО-019/2008 для красок, применяемых для предварительной и постоянной разметки. |

Способы  нанесения краски для разметки дорог «Highway»

- краска полностью готова к использованию,  разбавление краски не требуется.

- наносится дорожно- разметочными машинами: Hofmann, Borum, Plastirout, SAR, Grun GmBH, РТД-220, Шмель 11 А, Шмелек, Горыныч, Контур, МДР Муравей,МТ-09,МК-10

- наносится аппаратами безвоздушного распыления: Graco Line Lazer, Power Liner, Wagner, Sure Stripe, Sinaer, Larius, Titan

- ручным способом: велюровый  валик

Условия нанесения

- Маркировочные работы проводить при температуре покрытия не ниже 0 ° С. При этом следует учитывать, что время высыхания краски в этих условиях увеличивается в 2-3 раза.

Рекомендации

- рекомендуемый расход краски – 650-800 гр./м2.

- расход стеклошариков (фр. 100-600 мкм) – 300-350 гр./м2. или 583 кг. на тонну

- рекомендуемая фракция стеклошариков для синхронного распределения – 100-600 мкм.

- не наносить краску на покрытие с наличием пыли, масляных и других пятен.

Не допускается

- Нанесение материала на влажное, обледенелое дорожное полотно, а так же на свежеуложенный асфальт.

Транспортирование

- Транспортируется всеми видами крытых транспортных средств.

Условия хранения

- Краска со свойствами пластика хранится в сухих не отапливаемых  помещениях в заводской упаковке при температуре – 30°С +45°С.

- Не допускается прямое попадание солнечных лучей.

Срок хранения

- 1 год при условии выполнения правил хранения производителя.

Нашими красками работают ГУП «Гормост», «Мосавтодор», завод Пепси-Кола, завод Бентлер г. Калуга, складские терминалы «Ашан», «Metro», аэропорт «Домодедово», «Инсор», «Рессан», «Амея», «Моспаркинг», «Оптима Сервис» и многие другие.